土 工 试 验 报 告

| 委托单位 | 湖南鑫湘物探工程有限公司 |  |  |  |  |  | 报告编号 |  |  | YGY-TG-2022-089 |  |  |  |  |  | 收样日期 |  |  | 2024.12.13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 湖南理工学院学生宿舍 21#-23#栋建设项目 |  |  |  |  |  | 试验依据 |  |  | GB/T 50123-2019 |  |  |  |  |  | 报告日期 |  |  | 2024.12.18 |  |
| 试 验 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试 验 编 号 | 野 外 编 号 | 采 样 深 度 | 天然状态土的物理性质指标 |  |  |  |  |  | 液 限 |  | 塑 限 | 塑 性 指 数 | 液 性 指 数 | 压缩性 |  |  | 快剪强度 |  |  | 备注 |
|  |  |  | 含 水 量 | 块体 密度 | 比 重 | 孔 隙 比 |  | 饱 和 度 |  |  |  |  |  | 压缩 系数 | 压缩 模量 |  | 凝 聚 力 | 摩 擦 角 |  |  |
|  |  | 自~至 | ω | ρo | Gs | eo |  | Sr | ωL |  | ωP | IP | IL | a1-2 | Es |  | C | φ |  |  |
|  |  | (m) | (%) | g/cm3 | － | － |  | (%) | (%) |  | (%) | － | － | (MPa)-1 | (MPa) |  | (kPa) | (度) |  |  |

| 2018年年底 | CZK17-1 | 3.50-3.70 | 41.1 | 1.78 | 2.70 | 1.140 | 97.3 | 39.7 | 24.5 | 15.2 | 1.09 | qu=20.1 qu’= 19.2 |  |  |  | 原状样/重塑样无侧限抗压强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年年底 | CZK17-2 | 5.50-5.70 | 44.0 | 1.75 | 2.69 | 1.213 | 97.5 | 41.7 | 25.6 | 16.1 | 1.14 |  |  |  |  |  |
| 2018年年底 | CZK19-1 | 4.80-5.00 | 37.7 | 1.81 | 2.71 | 1.062 | 96.3 | 37.3 | 23.1 | 14.2 | 1.03 | qu=18.5 qu’= 12.2 |  |  |  | 原状样/重塑样无侧限抗压强度 |
| 2018年年底 | CZK19-2 | 5.70-5.90 | 45.7 | 1.74 | 2.69 | 1.252 | 98.1 | 42.7 | 26.2 | 16.5 | 1.18 |  |  |  |  |  |
| 2018年年底 | CZK20-1 | 3.20-3.40 | 39.4 | 1.79 | 2.71 | 1.110 | 96.1 | 38.5 | 23.8 | 14.7 | 1.06 | qu=26.3 qu’= 13.2 |  |  |  | 原状样/重塑样无侧限抗压强度 |
| 2018年年底 | CZK20-2 | 4.80-5.00 | 42.4 | 1.77 | 2.70 | 1.172 | 97.7 | 40.7 | 25.1 | 15.6 | 1.11 |  |  |  |  |  |
| 2019年4月 | ZK20-1 | 5.80-6.00 | 40.1 | 1.79 | 2.69 | 1.106 | 97.6 | 38.5 | 23.9 | 14.6 | 1.11 | qu=40.5 qu’= 15.2 |  |  |  | 原状样/重塑样无侧限抗压强度 |
| 2019年4月 | ZK37-1 | 7.20-7.40 | 37.6 | 1.81 | 2.68 | 1.037 | 97.1 | 36.9 | 23.1 | 13.8 | 1.05 | qu=35.2 qu’= 30.3 |  |  |  | 原状样/重塑样无侧限抗压强度 |
| 2019年4月 | ZK48-1 | 6.20-6.40 | 42.6 | 1.77 | 2.70 | 1.175 | 97.8 | 40.1 | 24.6 | 15.5 | 1.16 | qu=23.6 qu’= 11.6 |  |  |  | 原状样/重塑样无侧限抗压强度 |
| 2018年年底 | CZK1-1 | 5.60-5.80 | 23.3 | 1.99 | 2.71 | 0.679 | 93.0 | 31.7 | 19.9 | 11.8 | 0.29 | 0.20 | 8.27 | 29.2 | 13.6 |  |
| 2018年年底 | CZK3-1 | 4.40-4.60 | 26.9 | 1.96 | 2.72 | 0.762 | 96.2 | 34.9 | 21.4 | 13.5 | 0.41 | 0.25 | 6.87 | 22.4 | 10.3 |  |
| 2018年年底 | CZK8-1 | 5.10-5.30 | 24.8 | 1.98 | 2.72 | 0.714 | 94.4 | 33.1 | 20.5 | 12.6 | 0.34 | 0.22 | 7.61 | 26.4 | 12.2 |  |
| 2018年年底 | CZK11-1 | 4.50-4.70 | 22.6 | 2.01 | 2.71 | 0.653 | 93.8 | 31.1 | 19.6 | 11.5 | 0.26 | 0.19 | 8.71 | 30.9 | 14.5 |  |
| 2018年年底 | CZK13-1 | 5.20-5.40 | 26.1 | 1.96 | 2.72 | 0.750 | 94.6 | 34.2 | 21.1 | 13.1 | 0.38 | 0.24 | 7.20 | 24.1 | 11.1 |  |
| 2018年年底 | CZK15-1 | 6.20-6.40 | 24.1 | 1.98 | 2.71 | 0.698 | 93.5 | 32.5 | 20.3 | 12.2 | 0.31 | 0.21 | 8.01 | 28.1 | 13.1 |  |
| 2018年年底 | CZK18-1 | 5.20-5.40 | 25.4 | 1.97 | 2.72 | 0.732 | 94.5 | 33.7 | 20.8 | 12.9 | 0.36 | 0.23 | 7.40 | 25.3 | 11.6 |  |
| 2019年4月 | ZK1-1 | 5.20-5.40 | 24.0 | 1.99 | 2.71 | 0.688 | 94.4 | 32.1 | 20.3 | 11.8 | 0.31 | 0.21 | 7.82 | 31.2 | 13.9 |  |
| 2019年4月 | ZK3-1 | 4.50-4.70 | 30.4 | 1.91 | 2.73 | 0.864 | 96.1 | 37.3 | 22.7 | 14.6 | 0.53 | 0.31 | 5.88 | 20.4 | 9.7 |  |
| 2019年4月 | ZK9-1 | 5.20-5.40 | 27.2 | 1.96 | 2.72 | 0.765 | 96.7 | 35.1 | 21.7 | 13.4 | 0.41 | 0.25 | 6.75 | 26.3 | 11.8 |  |
| 2019年4月 | BZK5-1 | 8.50-8.70 | 23.1 | 2.00 | 2.71 | 0.668 | 93.6 | 31.2 | 19.9 | 11.3 | 0.28 | 0.20 | 8.25 | 32.7 | 14.5 |  |
| 2019年4月 | ZK14-1 | 4.20-4.40 | 29.8 | 1.94 | 2.73 | 0.827 | 98.5 | 36.9 | 22.5 | 14.4 | 0.51 | 0.30 | 5.94 | 21.4 | 10.1 |  |
| 2019年4月 | ZK15-1 | 5.00-5.20 | 24.5 | 1.98 | 2.71 | 0.704 | 94.3 | 32.6 | 20.5 | 12.1 | 0.33 | 0.22 | 7.58 | 30.2 | 13.5 |  |
| 2019年4月 | ZK21-1 | 5.00-5.20 | 27.9 | 1.96 | 2.73 | 0.782 | 97.5 | 35.6 | 21.9 | 13.7 | 0.44 | 0.27 | 6.47 | 24.8 | 11.2 |  |
| 2019年4月 | ZK23-1 | 5.20-5.40 | 22.4 | 2.01 | 2.71 | 0.651 | 93.4 | 30.5 | 19.6 | 10.9 | 0.26 | 0.19 | 8.56 | 33.5 | 14.9 |  |
| 2019年4月 | ZK26-1 | 7.20-7.40 | 31.0 | 1.89 | 2.73 | 0.893 | 94.9 | 37.7 | 22.9 | 14.8 | 0.55 | 0.31 | 5.80 | 18.9 | 9.5 |  |
| 2019年4月 | ZK30-1 | 5.20-5.40 | 26.5 | 1.96 | 2.72 | 0.756 | 95.5 | 34.6 | 21.4 | 13.2 | 0.39 | 0.24 | 6.96 | 27.3 | 12.2 |  |
| 2019年4月 | ZK33-1 | 4.60-4.80 | 25.1 | 1.97 | 2.72 | 0.727 | 93.9 | 32.2 | 17.8 | 14.4 | 0.51 | 0.30 | 5.76 | 30.2 | 15.3 |  |
| 2019年4月 | ZK35-1 | 8.80-9.00 | 25.1 | 1.97 | 2.71 | 0.721 | 94.4 | 33.2 | 20.8 | 12.4 | 0.35 | 0.23 | 7.36 | 29.2 | 13.1 |  |
| 2019年4月 | ZK42-1 | 7.20-7.40 | 28.6 | 1.95 | 2.73 | 0.800 | 97.5 | 36.1 | 22.2 | 13.9 | 0.46 | 0.28 | 6.32 | 23.8 | 10.8 |  |
| 2019年4月 | ZK44-1 | 7.20-7.40 | 23.4 | 2.00 | 2.7 | 0.666 | 95.0 | 31.6 | 20.1 | 11.5 | 0.29 | 0.20 | 8.06 | 32.2 | 14.3 |  |
| 2019年4月 | ZK45-1 | 4.10-4.30 | 29.2 | 1.95 | 2.73 | 0.808 | 98.5 | 36.5 | 22.4 | 14.1 | 0.48 | 0.28 | 6.15 | 22.8 | 10.4 |  |
| 2019年4月 | ZK52-1 | 7.00-7.20 | 25.8 | 1.97 | 2.72 | 0.737 | 95.3 | 33.9 | 21.1 | 12.8 | 0.37 | 0.24 | 7.14 | 28.3 | 12.7 |  |
| 2018年年底 | CZK1-2 | 9.20-9.40 | 25.4 | 1.96 | 2.73 | 0.747 | 93.0 | 36.3 | 22.2 | 14.1 | 0.23 | 0.17 | 9.82 | 34.0 | 16.9 |  |
| 2018年年底 | CZK3-2 | 7.20-7.40 | 25.4 | 1.96 | 2.73 | 0.747 | 92.9 | 36.7 | 22.4 | 14.3 | 0.21 | 0.17 | 10.32 | 32.1 | 18.1 |  |
| 2018年年底 | CZK8-2 | 7.90-8.10 | 22.1 | 1.99 | 2.71 | 0.663 | 90.4 | 32.9 | 20.5 | 12.4 | 0.13 | 0.13 | 12.28 | 24.5 | 22.8 |  |
| 2018年年底 | CZK11-2 | 7.10-7.30 | 26.4 | 1.95 | 2.73 | 0.769 | 93.6 | 37.3 | 22.7 | 14.6 | 0.25 | 0.18 | 9.49 | 35.9 | 15.7 |  |
| 2018年年底 | CZK13-2 | 7.50-7.70 | 23.4 | 1.98 | 2.72 | 0.695 | 91.5 | 34.2 | 21.3 | 12.9 | 0.16 | 0.15 | 11.44 | 27.3 | 21.0 |  |
| 2018年年底 | CZK15-2 | 8.50-8.70 | 24.5 | 1.97 | 2.73 | 0.726 | 92.3 | 35.7 | 21.9 | 13.8 | 0.19 | 0.16 | 10.73 | 30.2 | 19.3 |  |
| 2018年年底 | CZK18-2 | 8.60-8.80 | 22.7 | 1.99 | 2.72 | 0.677 | 91.2 | 33.5 | 20.8 | 12.7 | 0.15 | 0.14 | 11.65 | 26.4 | 21.6 |  |
| 2018年年底 | CZK20-3 | 8.20-8.40 | 24.1 | 1.97 | 2.72 | 0.714 | 91.9 | 35.2 | 21.7 | 13.5 | 0.18 | 0.15 | 10.94 | 29.2 | 19.9 |  |
| 2019年4月 | ZK1-2 | 7.50-7.70 | 24.9 | 1.97 | 2.72 | 0.725 | 93.5 | 35.1 | 21.5 | 13.6 | 0.25 | 0.18 | 9.43 | 30.5 | 17.1 |  |
| 2019年4月 | ZK3-2 | 8.90-9.10 | 22.7 | 1.99 | 2.71 | 0.670 | 91.6 | 32.9 | 20.4 | 12.5 | 0.18 | 0.15 | 11.04 | 25.1 | 21.0 |  |
| 2019年4月 | ZK9-2 | 8.50-8.70 | 23.4 | 1.98 | 2.71 | 0.689 | 92.1 | 33.6 | 20.7 | 12.9 | 0.21 | 0.16 | 10.25 | 27.4 | 19.4 |  |
| 2019年4月 | ZK11-1 | 4.50-4.70 | 22.4 | 2.00 | 2.71 | 0.659 | 92.2 | 32.7 | 20.3 | 12.4 | 0.17 | 0.14 | 11.30 | 24.3 | 21.6 |  |
| 2019年4月 | ZK11-2 | 10.50-10.70 | 26.5 | 1.95 | 2.73 | 0.771 | 93.8 | 36.8 | 22.5 | 14.3 | 0.28 | 0.19 | 9.01 | 32.8 | 15.4 |  |
| 2019年4月 | ZK11-3 | 15.30-15.50 | 22.9 | 2.00 | 2.71 | 0.665 | 93.3 | 33.2 | 20.5 | 12.7 | 0.19 | 0.15 | 10.69 | 25.9 | 20.5 |  |
| 2019年4月 | ZK13-1 | 7.20-7.40 | 25.1 | 1.97 | 2.72 | 0.727 | 93.8 | 35.2 | 21.5 | 13.7 | 0.26 | 0.18 | 9.21 | 31.3 | 16.5 |  |
| 2019年4月 | ZK14-2 | 7.20-7.40 | 24.4 | 1.97 | 2.72 | 0.717 | 92.4 | 34.7 | 21.3 | 13.4 | 0.23 | 0.17 | 9.88 | 29.2 | 18.2 |  |
| 2019年4月 | ZK14-3 | 11.50-11.70 | 22.7 | 2.00 | 2.71 | 0.662 | 92.8 | 33.0 | 20.4 | 12.6 | 0.18 | 0.15 | 10.99 | 24.9 | 21.3 |  |
| 2019年4月 | ZK15-2 | 8.20-8.40 | 22.2 | 2.00 | 2.71 | 0.655 | 91.7 | 32.5 | 20.2 | 12.3 | 0.16 | 0.14 | 11.64 | 23.6 | 22.2 |  |
| 2019年4月 | ZK21-2 | 8.20-8.40 | 20.4 | 2.01 | 2.7 | 0.617 | 89.2 | 30.2 | 19.4 | 10.8 | 0.09 | 0.11 | 14.59 | 18.2 | 26.7 |  |
| 2019年4月 | ZK26-2 | 10.20-10.40 | 22.8 | 1.99 | 2.71 | 0.672 | 91.9 | 32.9 | 20.4 | 12.5 | 0.19 | 0.15 | 10.73 | 25.5 | 21.1 |  |
| 2019年4月 | ZK26-3 | 15.30-15.50 | 21.2 | 2.00 | 2.7 | 0.636 | 90.0 | 31.3 | 19.7 | 11.6 | 0.13 | 0.13 | 12.71 | 21.2 | 23.9 |  |
| 2019年4月 | ZK33-2 | 8.20-8.40 | 22.0 | 1.99 | 2.7 | 0.656 | 90.7 | 32.4 | 20.2 | 12.2 | 0.15 | 0.14 | 12.02 | 22.8 | 22.7 |  |
| 2019年4月 | ZK34-1 | 5.50-5.70 | 23.7 | 1.98 | 2.72 | 0.699 | 92.1 | 33.9 | 20.8 | 13.1 | 0.22 | 0.17 | 10.03 | 28.2 | 18.8 |  |
| 2019年4月 | ZK35-2 | 11.50-11.70 | 21.6 | 1.99 | 2.71 | 0.655 | 89.2 | 31.8 | 19.9 | 11.9 | 0.14 | 0.13 | 12.43 | 22.0 | 23.3 |  |
| 2019年4月 | ZK42-2 | 10.30-10.50 | 25.6 | 1.97 | 2.73 | 0.741 | 94.4 | 35.9 | 21.8 | 14.1 | 0.27 | 0.19 | 9.07 | 31.9 | 16.0 |  |
| 2019年4月 | ZK44-2 | 10.20-10.40 | 22.9 | 1.98 | 2.71 | 0.683 | 91.1 | 33.1 | 20.4 | 12.7 | 0.20 | 0.16 | 10.50 | 26.7 | 19.9 |  |
| 2019年4月 | ZK44-3 | 15.60-15.80 | 21.0 | 1.99 | 2.7 | 0.641 | 88.3 | 31.1 | 19.6 | 11.5 | 0.12 | 0.12 | 13.21 | 20.5 | 24.4 |  |
| 2019年4月 | ZK45-2 | 7.90-8.10 | 24.4 | 1.97 | 2.72 | 0.718 | 92.6 | 34.7 | 21.2 | 13.5 | 0.24 | 0.17 | 9.63 | 29.8 | 17.7 |  |
| 2019年4月 | ZK45-3 | 12.30-12.50 | 27.0 | 1.95 | 2.73 | 0.778 | 94.8 | 37.4 | 22.8 | 14.6 | 0.29 | 0.20 | 8.85 | 33.6 | 14.8 |  |
| 2019年4月 | ZK48-2 | 8.30-8.50 | 24.4 | 1.97 | 2.72 | 0.717 | 92.4 | 34.5 | 20.6 | 13.9 | 0.27 | 0.19 | 8.94 | 32.3 | 16.1 |  |
| 2019年4月 | ZK52-2 | 10.20-10.40 | 21.8 | 1.99 | 2.71 | 0.659 | 89.7 | 32.2 | 20.1 | 12.1 | 0.14 | 0.13 | 12.45 | 21.6 | 23.5 |  |
| 2019年4月 | ZK52-3 | 16.20-16.40 | 20.5 | 1.99 | 2.7 | 0.635 | 87.3 | 30.5 | 19.3 | 11.2 | 0.11 | 0.12 | 13.66 | 39.7 | 25.0 |  |
| 2024年12月 | BZK2-1 | 7.80-8.00 | 21.6 | 1.97 | 2.71 | 0.673 | 87.0 | 33.8 | 19.2 | 14.6 | 0.16 | 0.19 | 8.80 | 40.7 | 26.5 |  |
| 2024年12月 | BZK2-2 | 11.20-11.40 | 21.7 | 1.96 | 2.72 | 0.689 | 85.7 | 34.6 | 19.5 | 15.1 | 0.15 | 0.17 | 9.93 | 39.1 | 22.7 |  |
| 2024年12月 | BZK2-3 | 14.60-14.80 | 21.5 | 1.97 | 2.71 | 0.671 | 86.8 | 34.2 | 19.8 | 14.4 | 0.12 | 0.19 | 8.80 | 40.1 | 20.7 |  |
| 2024年12月 | BZK5-2 | 12.70-12.90 | 21.3 | 1.98 | 2.72 | 0.666 | 86.9 | 34.5 | 19.7 | 14.8 | 0.11 | 0.18 | 9.26 | 39.7 | 19.8 |  |
| 2024年12月 | BZK5-3 | 17.60-17.80 | 22.1 | 1.96 | 2.71 | 0.688 | 87.0 | 34 | 20.2 | 13.8 | 0.14 | 0.19 | 8.89 | 29.2 | 18.2 |  |
| 2024年12月 | BZK6-1 | 10.20-10.40 | 21.8 | 1.99 | 2.7 | 0.653 | 90.2 | 33.9 | 18.5 | 15.4 | 0.21 | 0.19 | 8.70 | 31.1 | 21.6 |  |
| 2024年12月 | BZK6-2 | 15.40-15.60 | 22 | 1.98 | 2.73 | 0.682 | 88.0 | 34.6 | 19.6 | 15.0 | 0.16 | 0.16 | 10.51 | 32.6 | 18.1 |  |
| 2024年12月 | BZK8-1 | 10.70-10.90 | 21.6 | 1.99 | 2.71 | 0.656 | 89.2 | 33.4 | 19.8 | 13.6 | 0.13 | 0.19 | 8.72 | 36.8 | 19.8 |  |
| 2024年12月 | BZK8-2 | 14.20-14.40 | 21.7 | 1.99 | 2.72 | 0.663 | 89.0 | 35.2 | 20.5 | 14.7 | 0.08 | 0.19 | 8.75 | 35.7 | 19.7 |  |

| - 试 验 |  | - 审 核 |  | - 签 发 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注:1、本报告检测数据手写无效；未经本单位同意，复制本报告无效。

2、本报告对来样负责，如有异议请15天内书面提出。

土 工 试 验 报 告

| 委托单位 | 湖南省勘测设计院有限公司 |  |  |  |  |  | 报告编号 |  |  | YGY-TG-2022-089 |  |  |  |  |  | 收样日期 |  |  | 2024.4.20-2024.4.27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 湖南临港高新技术产业开发区现代职业教育产业园 |  |  |  |  |  | 试验依据 |  |  | GB/T 50123-2019 |  |  |  |  |  | 报告日期 |  |  | 2024.4.29 |  |
| 试 验 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试 验 编 号 | 野 外 编 号 | 采 样 深 度 | 天然状态土的物理性质指标 |  |  |  |  |  | 液 限 |  | 塑 限 | 塑 性 指 数 | 液 性 指 数 | 压缩性 |  |  | 快剪强度 |  |  | 备注 |
|  |  |  | 含 水 量 | 块体 密度 | 比 重 | 孔 隙 比 |  | 饱 和 度 |  |  |  |  |  | 压缩 系数 | 压缩 模量 |  | 凝 聚 力 | 摩 擦 角 |  |  |
|  |  | 自~至 | ω | ρo | Gs | eo |  | Sr | ωL |  | ωP | IP | IL | a1-2 | Es |  | C | φ |  |  |
|  |  | (m) | (%) | g/cm3 | － | － |  | (%) | (%) |  | (%) | － | － | (MPa)-1 | (MPa) |  | (kPa) | (度) |  |  |

|  | ZK64-1 | 3.00-3.20 | 21.7 | 2.00 | 2.71 | 0.649 | 91 | 33.8 | 18.5 | 15.3 | 0.21 | 0.15 | 10.99 | 36.7 | 17.6 | ⑤粉质黏土 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZK67-1 | 2.00-2.20 | 21.8 | 1.99 | 2.72 | 0.665 | 89 | 34.8 | 19.9 | 14.9 | 0.13 | 0.17 | 9.79 | 32.6 | 17.2 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK67-2 | 3.60-3.80 | 22.0 | 1.97 | 2.70 | 0.672 | 88 | 33.8 | 18.2 | 15.6 | 0.24 | 0.17 | 9.84 | 39.9 | 15.5 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK68-1 | 1.60-1.80 | 21.9 | 1.98 | 2.72 | 0.675 | 88 | 34.2 | 18.9 | 15.3 | 0.20 | 0.19 | 8.81 | 36.3 | 18.6 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK68-2 | 4.30-4.50 | 21.7 | 1.98 | 2.72 | 0.672 | 88 | 34.1 | 19.8 | 14.3 | 0.13 | 0.18 | 9.29 | 38.4 | 18.9 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK68-3 | 5.80-6.00 | 21.4 | 1.99 | 2.71 | 0.653 | 89 | 33.5 | 17.9 | 15.6 | 0.22 | 0.18 | 9.18 | 33.8 | 15.4 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK78-1 | 1.00-1.20 | 22.0 | 1.97 | 2.71 | 0.678 | 88 | 34.6 | 20.1 | 14.5 | 0.13 | 0.19 | 8.83 | 36.0 | 18.4 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK82-1 | 1.50-1.70 | 21.3 | 1.99 | 2.72 | 0.658 | 88 | 34.0 | 19.9 | 14.1 | 0.10 | 0.18 | 9.21 | 33.0 | 19.4 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK83-1 | 1.50-1.70 | 21.7 | 1.98 | 2.71 | 0.666 | 88 | 33.9 | 18.5 | 15.4 | 0.21 | 0.19 | 8.77 | 33.7 | 17.5 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK88-1 | 1.50-1.70 | 22.2 | 1.97 | 2.72 | 0.687 | 88 | 34.2 | 19.9 | 14.3 | 0.16 | 0.18 | 9.37 | 34.4 | 19.1 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK91-1 | 0.60-0.80 | 21.2 | 1.98 | 2.70 | 0.653 | 88 | 33.5 | 18.9 | 14.6 | 0.16 | 0.17 | 9.72 | 32.6 | 20.0 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK94-1 | 1.00-1.20 | 21.7 | 1.99 | 2.72 | 0.663 | 89 | 33.6 | 18.8 | 14.8 | 0.20 | 0.17 | 9.78 | 34.4 | 17.0 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK96-1 | 1.50-1.70 | 22.0 | 1.97 | 2.71 | 0.678 | 88 | 33.7 | 18.5 | 15.2 | 0.23 | 0.18 | 9.32 | 36.2 | 18.4 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK96-2 | 3.60-3.80 | 21.5 | 1.98 | 2.71 | 0.663 | 88 | 34.2 | 19.5 | 14.7 | 0.14 | 0.18 | 9.24 | 33.7 | 18.9 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK109-1 | 0.50-0.70 | 22.3 | 1.97 | 2.70 | 0.676 | 89 | 34.3 | 20.1 | 14.2 | 0.15 | 0.19 | 8.82 | 30.9 | 19.4 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK111-1 | 1.20-1.40 | 21.7 | 1.98 | 2.71 | 0.666 | 88 | 34.8 | 20.1 | 14.7 | 0.11 | 0.16 | 10.41 | 32.8 | 17.4 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK112-1 | 1.10-1.30 | 21.6 | 1.98 | 2.71 | 0.664 | 88 | 34.5 | 18.7 | 15.8 | 0.18 | 0.18 | 9.25 | 34.1 | 18.4 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK114-1 | 0.50-0.70 | 21.8 | 1.99 | 2.72 | 0.665 | 89 | 34.5 | 18.7 | 15.8 | 0.20 | 0.19 | 8.76 | 38.1 | 19.7 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK117-1 | 1.50-1.70 | 21.5 | 1.99 | 2.73 | 0.667 | 88 | 33.9 | 19.5 | 14.4 | 0.14 | 0.19 | 8.77 | 35.5 | 16.4 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK129-1 | 1.00-1.20 | 21.3 | 1.99 | 2.72 | 0.658 | 88 | 34.6 | 19.6 | 15.0 | 0.11 | 0.19 | 8.73 | 40.5 | 16.8 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK135-1 | 1.50-1.70 | 22.2 | 1.96 | 2.70 | 0.683 | 88 | 33.8 | 18.2 | 15.6 | 0.26 | 0.16 | 10.52 | 32.5 | 16.9 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK139-1 | 1.60-1.80 | 21.7 | 1.98 | 2.72 | 0.672 | 88 | 34.7 | 19.7 | 15.0 | 0.13 | 0.19 | 8.80 | 30.4 | 20.0 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK142-1 | 0.60-0.80 | 21.5 | 1.97 | 2.72 | 0.678 | 86 | 35.3 | 19.7 | 15.6 | 0.12 | 0.19 | 8.83 | 40.2 | 18.0 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK143-1 | 0.80-1.00 | 21.6 | 1.98 | 2.71 | 0.664 | 88 | 34.6 | 20.1 | 14.5 | 0.10 | 0.15 | 11.10 | 34.5 | 17.0 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK145-1 | 0.60-0.80 | 21.8 | 1.97 | 2.72 | 0.682 | 87 | 34.3 | 19.6 | 14.7 | 0.15 | 0.17 | 9.89 | 32.7 | 15.3 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK151-1 | 1.00-1.20 | 21.6 | 1.99 | 2.72 | 0.662 | 89 | 34.3 | 19.6 | 14.7 | 0.14 | 0.15 | 11.08 | 40.5 | 15.7 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK152-2 | 4.30-4.50 | 22.0 | 1.99 | 2.72 | 0.668 | 90 | 33.4 | 18.5 | 14.9 | 0.23 | 0.15 | 11.12 | 36.6 | 15.9 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK162-1 | 1.60-1.80 | 21.8 | 1.99 | 2.72 | 0.665 | 89 | 33.8 | 19.2 | 14.6 | 0.18 | 0.19 | 8.76 | 40.1 | 16.8 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK165-1 | 1.10-1.30 | 21.7 | 1.97 | 2.72 | 0.680 | 87 | 34.6 | 19.5 | 15.1 | 0.15 | 0.17 | 9.88 | 40.8 | 19.4 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK166-1 | 1.70-1.90 | 21.7 | 1.97 | 2.72 | 0.680 | 87 | 34.2 | 19.8 | 14.4 | 0.13 | 0.19 | 8.84 | 38.5 | 15.4 | ⑤粉质黏土 |

| - 试 验 |  | - 审 核 |  | - 签 发 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注:1、本报告检测数据手写无效；未经本单位同意，复制本报告无效。

2、本报告对来样负责，如有异议请15天内书面提出。

土 工 试 验 报 告

| 委托单位 | 湖南省勘测设计院有限公司 |  |  |  |  |  | 报告编号 |  |  | YGY-TG-2022-089 |  |  |  |  |  | 收样日期 |  |  | 2024.4.20-2024.4.27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 湖南临港高新技术产业开发区现代职业教育产业园 |  |  |  |  |  | 试验依据 |  |  | GB/T 50123-2019 |  |  |  |  |  | 报告日期 |  |  | 2024.4.29 |  |
| 试 验 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试 验 编 号 | 野 外 编 号 | 采 样 深 度 | 天然状态土的物理性质指标 |  |  |  |  |  | 液 限 |  | 塑 限 | 塑 性 指 数 | 液 性 指 数 | 压缩性 |  |  | 快剪强度 |  |  | 备注 |
|  |  |  | 含 水 量 | 块体 密度 | 比 重 | 孔 隙 比 |  | 饱 和 度 |  |  |  |  |  | 压缩 系数 | 压缩 模量 |  | 凝 聚 力 | 摩 擦 角 |  |  |
|  |  | 自~至 | ω | ρo | Gs | eo |  | Sr | ωL |  | ωP | IP | IL | a1-2 | Es |  | C | φ |  |  |
|  |  | (m) | (%) | g/cm3 | － | － |  | (%) | (%) |  | (%) | － | － | (MPa)-1 | (MPa) |  | (kPa) | (度) |  |  |

|  | ZK169-1 | 3.10-3.30 | 21.8 | 1.98 | 2.71 | 0.667 | 89 | 34.5 | 19.7 | 14.8 | 0.14 | 0.17 | 9.81 | 38.2 | 18.7 | ⑤粉质黏土 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZK172-1 | 2.10-2.30 | 21.8 | 1.98 | 2.71 | 0.667 | 89 | 34.0 | 20.2 | 13.8 | 0.12 | 0.17 | 9.81 | 34.9 | 18.9 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK175-1 | 1.10-1.30 | 22.2 | 1.97 | 2.70 | 0.675 | 89 | 33.9 | 18.5 | 15.4 | 0.24 | 0.15 | 11.17 | 43.1 | 20.1 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK177-1 | 1.10-1.30 | 22.5 | 1.97 | 2.72 | 0.691 | 89 | 34.6 | 19.6 | 15.0 | 0.19 | 0.16 | 10.57 | 40.4 | 15.4 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK178-1 | 1.00-1.20 | 22.5 | 1.97 | 2.70 | 0.679 | 90 | 33.4 | 19.8 | 13.6 | 0.20 | 0.15 | 11.19 | 40.8 | 19.4 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK180-1 | 3.20-3.40 | 22.2 | 1.97 | 2.71 | 0.681 | 88 | 35.2 | 20.5 | 14.7 | 0.12 | 0.15 | 11.21 | 40.3 | 18.4 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK184-1 | 1.00-1.20 | 22.6 | 1.97 | 2.73 | 0.699 | 88 | 34.1 | 20.1 | 14.0 | 0.18 | 0.18 | 9.44 | 40.7 | 15.3 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK187-1 | 1.00-1.20 | 22.7 | 1.97 | 2.70 | 0.682 | 90 | 34.5 | 18.9 | 15.6 | 0.24 | 0.15 | 11.21 | 40.7 | 15.0 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK189-1 | 2.10-2.30 | 21.1 | 1.99 | 2.70 | 0.643 | 89 | 34.4 | 19.8 | 14.6 | 0.09 | 0.18 | 9.13 | 38.3 | 19.7 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK190-1 | 1.50-1.70 | 21.7 | 1.97 | 2.71 | 0.674 | 87 | 35.1 | 21.1 | 14.0 | 0.04 | 0.15 | 11.16 | 38.3 | 18.4 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK196-1 | 1.00-1.20 | 21.8 | 1.96 | 2.72 | 0.690 | 86 | 34.3 | 19.6 | 14.7 | 0.15 | 0.17 | 9.94 | 34.5 | 15.7 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK199-1 | 1.20-1.40 | 21.6 | 1.97 | 2.71 | 0.673 | 87 | 33.9 | 18.2 | 15.7 | 0.22 | 0.18 | 9.29 | 37.3 | 15.4 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK202-1 | 1.30-1.50 | 21.4 | 1.98 | 2.72 | 0.668 | 87 | 34.7 | 19.7 | 15.0 | 0.11 | 0.18 | 9.27 | 40.0 | 16.4 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK202-2 | 4.80-5.00 | 22.2 | 1.96 | 2.71 | 0.690 | 87 | 35.3 | 21.1 | 14.2 | 0.08 | 0.17 | 9.94 | 39.1 | 16.7 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK208-1 | 1.60-1.80 | 21.9 | 1.99 | 2.70 | 0.654 | 90 | 33.8 | 18.5 | 15.3 | 0.22 | 0.19 | 8.70 | 40.0 | 20.0 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK211-1 | 0.60-0.80 | 22.1 | 1.98 | 2.73 | 0.684 | 88 | 34.8 | 19.9 | 14.9 | 0.15 | 0.17 | 9.90 | 38.1 | 15.6 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK217-1 | 0.60-0.80 | 21.7 | 1.99 | 2.71 | 0.657 | 90 | 34.2 | 19.0 | 15.2 | 0.18 | 0.16 | 10.36 | 33.3 | 18.7 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK220-1 | 1.10-1.30 | 21.8 | 1.99 | 2.72 | 0.665 | 89 | 34.2 | 18.9 | 15.3 | 0.19 | 0.18 | 9.25 | 38.7 | 17.5 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK227-1 | 3.30-3.50 | 21.7 | 1.98 | 2.71 | 0.666 | 88 | 34.1 | 19.8 | 14.3 | 0.13 | 0.18 | 9.25 | 35.7 | 15.7 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK230-1 | 1.50-1.70 | 22.4 | 1.97 | 2.72 | 0.690 | 88 | 33.5 | 17.9 | 15.6 | 0.29 | 0.18 | 9.39 | 36.6 | 19.2 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK233-1 | 1.00-1.20 | 22.0 | 1.98 | 2.71 | 0.670 | 89 | 34.6 | 20.1 | 14.5 | 0.13 | 0.17 | 9.82 | 36.4 | 18.7 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK237-1 | 1.50-1.70 | 22.2 | 1.97 | 2.71 | 0.681 | 88 | 34.0 | 19.9 | 14.1 | 0.16 | 0.18 | 9.34 | 37.1 | 18.6 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK238-1 | 3.00-3.20 | 22.3 | 1.97 | 2.73 | 0.695 | 88 | 33.9 | 18.8 | 15.1 | 0.23 | 0.18 | 9.42 | 34.3 | 18.7 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK343-1 | 1.60-1.80 | 22.1 | 1.98 | 2.70 | 0.665 | 90 | 34.2 | 19.9 | 14.3 | 0.15 | 0.17 | 9.79 | 32.7 | 18.7 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK351-2 | 3.50-3.70 | 22.4 | 1.97 | 2.72 | 0.690 | 88 | 33.5 | 18.9 | 14.6 | 0.24 | 0.19 | 8.89 | 37.3 | 18.6 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK352-1 | 1.00-1.20 | 21.9 | 1.99 | 2.72 | 0.666 | 89 | 33.6 | 18.8 | 14.8 | 0.21 | 0.18 | 9.26 | 39.2 | 14.2 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK355-1 | 3.80-4.00 | 21.8 | 2.00 | 2.71 | 0.650 | 91 | 33.7 | 18.5 | 15.2 | 0.22 | 0.18 | 9.17 | 33.9 | 19.9 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK355-2 | 7.30-7.50 | 21.9 | 1.99 | 2.72 | 0.666 | 89 | 34.2 | 19.5 | 14.7 | 0.16 | 0.18 | 9.26 | 38.7 | 19.6 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK358-1 | 1.50-1.70 | 22.1 | 1.97 | 2.70 | 0.673 | 89 | 34.8 | 19.4 | 15.4 | 0.18 | 0.19 | 8.81 | 38.0 | 14.3 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK363-1 | 2.20-2.40 | 22.0 | 1.98 | 2.72 | 0.676 | 89 | 34.3 | 19.7 | 14.6 | 0.16 | 0.18 | 9.31 | 30.6 | 18.9 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK364-1 | 1.10-1.30 | 21.8 | 1.98 | 2.72 | 0.673 | 88 | 34.6 | 19.6 | 15.0 | 0.15 | 0.18 | 9.30 | 36.0 | 17.3 | ⑤粉质黏土 |

| - 试 验 |  | - 审 核 |  | - 签 发 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注:1、本报告检测数据手写无效；未经本单位同意，复制本报告无效。

2、本报告对来样负责，如有异议请15天内书面提出。

土 工 试 验 报 告

| 委托单位 | 湖南省勘测设计院有限公司 |  |  |  |  |  | 报告编号 |  |  | YGY-TG-2022-089 |  |  |  |  |  | 收样日期 |  |  | 2024.4.20-2024.4.27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 湖南临港高新技术产业开发区现代职业教育产业园 |  |  |  |  |  | 试验依据 |  |  | GB/T 50123-2019 |  |  |  |  |  | 报告日期 |  |  | 2024.4.29 |  |
| 试 验 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试 验 编 号 | 野 外 编 号 | 采 样 深 度 | 天然状态土的物理性质指标 |  |  |  |  |  | 液 限 |  | 塑 限 | 塑 性 指 数 | 液 性 指 数 | 压缩性 |  |  | 快剪强度 |  |  | 备注 |
|  |  |  | 含 水 量 | 块体 密度 | 比 重 | 孔 隙 比 |  | 饱 和 度 |  |  |  |  |  | 压缩 系数 | 压缩 模量 |  | 凝 聚 力 | 摩 擦 角 |  |  |
|  |  | 自~至 | ω | ρo | Gs | eo |  | Sr | ωL |  | ωP | IP | IL | a1-2 | Es |  | C | φ |  |  |
|  |  | (m) | (%) | g/cm3 | － | － |  | (%) | (%) |  | (%) | － | － | (MPa)-1 | (MPa) |  | (kPa) | (度) |  |  |

|  | ZK373-1 | 3.00-3.20 | 21.5 | 1.99 | 2.71 | 0.655 | 89 | 34.0 | 20.1 | 13.9 | 0.10 | 0.19 | 8.71 | 34.7 | 13.9 | ⑤粉质黏土 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZK376-1 | 1.10-1.30 | 22.1 | 1.97 | 2.71 | 0.680 | 88 | 33.8 | 19.0 | 14.8 | 0.21 | 0.19 | 8.84 | 36.0 | 18.3 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK382-1 | 2.50-2.70 | 21.4 | 1.99 | 2.72 | 0.659 | 88 | 34.4 | 19.5 | 14.9 | 0.13 | 0.19 | 8.73 | 33.0 | 17.5 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK382-2 | 5.60-5.80 | 21.8 | 1.98 | 2.71 | 0.667 | 89 | 33.4 | 18.5 | 14.9 | 0.22 | 0.16 | 10.42 | 35.7 | 17.3 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK385-1 | 2.80-3.00 | 22.3 | 1.97 | 2.72 | 0.689 | 88 | 33.5 | 18.9 | 14.6 | 0.23 | 0.15 | 11.26 | 39.2 | 19.2 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK388-1 | 1.60-1.80 | 21.3 | 1.98 | 2.70 | 0.654 | 88 | 34.0 | 19.9 | 14.1 | 0.10 | 0.17 | 9.73 | 35.7 | 14.1 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK390-1 | 1.60-1.80 | 21.8 | 1.99 | 2.72 | 0.665 | 89 | 34.5 | 19.7 | 14.8 | 0.14 | 0.17 | 9.79 | 34.3 | 18.5 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK391-1 | 1.00-1.20 | 22.1 | 1.97 | 2.71 | 0.680 | 88 | 34.0 | 19.9 | 14.1 | 0.16 | 0.17 | 9.88 | 34.1 | 19.6 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK394-1 | 2.10-2.30 | 21.6 | 1.98 | 2.71 | 0.664 | 88 | 34.0 | 19.9 | 14.1 | 0.12 | 0.18 | 9.25 | 32.6 | 15.1 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK430-1 | 1.60-1.80 | 21.7 | 1.96 | 2.71 | 0.683 | 86 | 33.5 | 17.9 | 15.6 | 0.24 | 0.19 | 8.86 | 32.9 | 16.4 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK432-1 | 5.00-5.20 | 21.5 | 1.97 | 2.70 | 0.665 | 87 | 33.5 | 17.9 | 15.6 | 0.23 | 0.19 | 8.76 | 37.0 | 16.6 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK434-1 | 1.80-2.00 | 21.5 | 1.98 | 2.72 | 0.669 | 87 | 33.9 | 18.2 | 15.7 | 0.21 | 0.18 | 9.27 | 33.4 | 18.7 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK439-1 | 1.60-1.80 | 22.1 | 1.96 | 2.71 | 0.688 | 87 | 34.2 | 19.5 | 14.7 | 0.18 | 0.17 | 9.93 | 33.0 | 16.8 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK440-1 | 1.20-1.40 | 21.8 | 1.99 | 2.69 | 0.646 | 91 | 33.9 | 18.5 | 15.4 | 0.21 | 0.17 | 9.68 | 38.1 | 18.0 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK443-1 | 1.50-1.70 | 22.0 | 1.98 | 2.73 | 0.682 | 88 | 34.7 | 19.8 | 14.9 | 0.15 | 0.18 | 9.35 | 38.4 | 14.2 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK445-1 | 1.00-1.20 | 21.2 | 1.99 | 2.70 | 0.644 | 89 | 34.7 | 19.8 | 14.9 | 0.09 | 0.17 | 9.67 | 40.3 | 18.6 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK446-1 | 1.50-1.70 | 21.4 | 1.98 | 2.70 | 0.655 | 88 | 33.9 | 18.5 | 15.4 | 0.19 | 0.19 | 8.71 | 36.4 | 18.7 | ⑤粉质黏土 |
|  | ZK448-1 | 2.10-2.30 | 21.4 | 1.99 | 2.72 | 0.659 | 88 | 34.6 | 19.6 | 15.0 | 0.12 | 0.16 | 10.37 | 36.7 | 14.8 | ⑤粉质黏土 |

| - 试 验 |  | - 审 核 |  | - 签 发 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注:1、本报告检测数据手写无效；未经本单位同意，复制本报告无效。

2、本报告对来样负责，如有异议请15天内书面提出。